ГОСТ 9557-87

Поддон плоский деревянный размером 800 × 1200 мм. Технические условия

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные параметры, размеры и конструкция

2. Технические требования

3. Приемка

4. Методы контроля

5. Транспортирование и хранение

6. Указания по эксплуатации и гарантии изготовителя

Приложение А Гвозди винтовые четырехходовые

Приложение Б Перечень нормируемых параметров и показателей качества древесины и изготовления       поддонов, несоблюдение которых считается при приемо-сдаточных испытаниях отклонениями

Приложение В Схема испытательной установки, предназначенной для проверки прочности соединений   поддона на отрыв

Приложение Г Схемы образцов, используемых для проверки прочности соединений поддона на отрыв

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОДДОН ПЛОСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ

РАЗМЕРОМ 800 × 1200 мм

Технические условия

Rat timber pallet with dimensions 800 × 1200 mm.

Specifications

ГОСТ 9557-87

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на плоский четырехзаходный деревянный поддон типа 2ПО4 размером 800 × 1200 мм многократного применения (далее - поддон), предназначенный для формирования транспортных пакетов и осуществления механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте.

(Измененная редакция, Изм. ° 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ

1.1. Основные параметры поддона должны быть следующими:

масса брутто, кг............................................................... 1000

собственная масса, кг, не более...................................... 40

материалоемкость, м3...................................................... 0,046

1.2. Конструкция и размеры поддона и его деревянных деталей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Таблица 1

Размеры, мм

| Наименование детали | Ширина | Длина | Толщина |
| --- | --- | --- | --- |
| Доска настила: крайняя средняя |  |  |  |
| промежуточная Доска основания: крайняя | 100 = 3,0 |  |  |
| средняя |  |  |  |
| Поперечная доска |  |  |  |
| Шашка: малая | 100 = 3,0 |  |  |
| большая |  |  |  |

Поддон плоский деревянный размером 800 × 1200 мм

1 - доска настила (крайняя); 2 - доска настила (промежуточная); 3 - доска настила (средняя); 4 - доска поперечная; 5 - малая шашка; 6 - доска основания (крайняя); 7 - доска основания (средняя); 8 - большая шашка; 9 - винтовые гвозди диаметром 4,5 мм и длиной 90 мм; 10 - винтовые гвозди диаметром 3,5 мм и длиной 60 мм

Черт. 1

(Измененная редакция, Изм. ° 1).

1.3. Предельные отклонения размеров, не указанные на чертеже, не должны быть более = 2 мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Поддоны должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция поддона должна соответствовать требованиям ГОСТ 9078 и быть рассчитана на выдерживание без остаточных деформаций рабочих нагрузок, значения и характеристики которых приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Эксплуатационная операция | Характер нагрузки на поддон | Доля площади настила, занятой грузом, от общей площади настила | Максимально допустимая масса груза, укладываемого на поддон, кг | Пример груза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Складирование, перегрузка, перевозка | Сосредоточенная | Менее 0,3 | 600 | Электродвигатель |
|  |  | От 0,3 до 0,85 | 1000 | Один крупногабаритный ящик |
| Складирование, перегрузка, перевозка | Равномерно распределенная | Более 0,85 | 1000 | Мешки |
|  |  | " 0,85 | 1250 | Нескрепленные ящики |
|  |  | " 0,85 | 1350 | Скрепленные ящики |
|  |  | " 0,85 | 1500 | Твердые монолитные плиты, листы |
| Только складирование на ровной горизонтальной площадке | Равномерно распределенная | Более 0,85 | От 5000 до 5500 | Штабелирование пакетов груза в 4 яруса |

2.2. Деревянные детали поддонов должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород (пихты, ели, сосны, лиственницы) и пиломатериалов лиственных пород (ольхи, березы, тополя, дуба, ясеня, бука, вяза, акации, клена, платана, каштана).

Примечания:

1. У хвойных пород и тополя ширина годичных колец, измеренная на 10 кольцах, не должна превышать 7 мм.

2. Изготовление поперечных досок из тополя не допускается.

2.3. Деревянные детали поддонов должны быть без пороков: острого обзола, прорости, гнили, механических повреждений и инородных включений.

2.3.1. Тупой обзол не допускается при применении дуба, в других породах - на поперечных досках, средней доске основания и на наружных кромках крайних досок настила и основания. В остальных случаях тупой обзол допускается на двух кромках каждой детали при условии, что на них отсутствует кора и размер порска в поперечном направлении не превышает 15 мм.

2.3.2. Сучки диаметром до 10 мм не учитывают. Допускаются сросшиеся сучки.

Диаметр одного сучка не должен превышать 1/4 ширины доски на поперечных досках и 1/3 ширины доски - на остальных досках.

На каждом отрезке доски, соответствующем по длине ширине доски, сумма диаметров всех сучков не должна превышать 1/3 ширины доски на поперечных досках и 1/2 ширины доски - на остальных досках.

2.1-2.3.2. (Измененная редакция, Изм. ° 1).

2.3.3. В шашках допускаются только пластевые трещины усушки. В каждой доске допускается одна глубокая трещина длиной не более ширины доски, если трещина образовалась не при сборке поддона.

2.3.4. Кармашки не допускаются на наружных пластях досок настила и основания, а на остальных поверхностях деталей допускаются длиной не более 50 мм.

2.3.5. Наклон волокон древесины допускается не более 5 % на досках и 20 % на шашках.

(Измененная редакция. Изм. ° 1).

2.3.6. (Исключен, Изм. ° 1).

2.3.7. Влажность древесины при приемке поддонов - по ГОСТ 9078.

(Измененная редакция, Изм. ° 1).

2.3.8. Повреждение древесины насекомыми, за исключением древесины тополя, не допускается. В древесине тополя допускается: в каждой шашке одна червоточина диаметром не более 10 мм; в каждой доске две червоточины диаметром не более 10 мм, глубиной не более 5 мм.

2.3.9. Внутренняя заболонь допускается в древесине лиственных пород, если она не более 1/4 ширины доски и 1/2 толщины доски.

В древесине хвойных и лиственных пород допускаются грибные заболонные окраски, не являющиеся результатом плохих условий сушки или хранения.

(Измененная редакция, Изм. ° 1).

2.3.10. Допускается сердцевина не более чем в трех из девяти шашек поддона.

2.3.11. Отверстия от выпадающих при обработке досок несросшихся гнилых и табачных сучков, превышающих размеры допустимых, должны быть заделаны пробками из древесины той же породы, что и доски, с применением водостойкого клея.

2.4. Доски должны быть цельными.

2.5. Шашки должны быть изготовлены из целого куска древесины или одного куска древесной прессовочной массы по ГОСТ 11368.

Волокна в шашках должны быть расположены вдоль поддона.

2.6. Все поверхности досок и шашек поддона должны быть опиленными, за исключением фасок на продольных кромках досок основания в местах ввода вил. Фаски образуются строганием или фрезерованием.

2.7. Параметр шероховатости поверхностей поддона - по ГОСТ 9078.

2.8. Поддон (см. черт. 1) изготовляют соединением продольных досок настила с поперечными досками, последующим соединением настила из верхних продольных и поперечных досок, а также досок основания с шашками. Продольные доски настила соединяют с поперечными досками винтовыми четырехходовыми гвоздями (приложение А) диаметром 3,5 мм и длиной 60 мм при длине навинтованной части не менее 75 %. Допускается для соединения досок использовать гвозди К 2,5 × 60 по ГОСТ 4028.

Гвозди должны быть забиты со стороны продольных досок, концы должны быть подогнуты и полностью утоплены в древесину на нижней стороне поперечных досок поперек волокон. Крайние доски настила с каждой поперечной доской соединяют не менее чем одним гвоздем, промежуточную доску с каждой поперечной доской - не менее чем тремя гвоздями.

Настил из верхних продольных и поперечных досок, а также доски основания соединяют с шашками фосфатированными или оксидированными винтовыми четырехходовыми гвоздями диаметром 4,5 мм и длиной 90 мм при длине навинтованной части не менее 75 %. Каждая шашка должна быть соединена как с настилом, так и с досками основания не менее чем тремя гвоздями.

При сборке поддонов крепежные элементы следует устанавливать вертикально на расстоянии не менее 25 мм от торцов и кромок доски. Гвозди следует располагать в шахматном порядке.

Расстояние между гвоздями должно быть не менее 1/3 ширины доски.

Головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1 - 1,5 мм.

Шашки и доски из твердых пород древесины предварительно надсверливают. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра детали крепления. Глубина отверстия должна составлять 70 % длины детали крепления.

2.9. Предельно допустимые отклонения при сборке поддонов - по приложению Б. Не допускаются сколы, сквозные зазоры, несквозные зазоры более 0,5 мм.

2.6 - 2.9. (Измененная редакция, Изм. ° 1).

2.10. Значение наработки на отказ должно быть не менее 300 операций.

2.11. Маркировка поддона - по ГОСТ 9078. На поддонах, поставляемых по железным дорогам Российской Федерации, на крайних левых шашках обеих продольных сторон должен быть выжжен знак RZD.

2.12. Допускается выполнять маркировку тиснением с последующей окраской. Тиснение должно быть глубиной не менее 0,3 мм, краска должна быть от коричневой до черной, водонерастворимой и не теряющей цвета на свету.

2.11, 2.12. (Измененная редакция, Изм. ° 1).

3. ПРИЕМКА

3.1. Для проверки соответствия серийно изготовляемых поддонов требованиям настоящего стандарта должны проводиться приемо-сдаточные и периодические испытания.

При организации производства опытные образцы поддонов должны проходить предварительные и приемочные испытания, а при внесении изменений в конструкцию, технологию изготовления или замене материалов - типовые. Приемочные и типовые испытания следует проводить не менее чем с двумя образцами. В состав приемочных и типовых испытаний следует включать статические и ударные испытания по ГОСТ 9078, проверку соединений на отрыв и наработку на отказ. Предварительные испытания следует осуществлять в объеме, предусмотренном при приемо-сдаточных испытаниях.

3.2. Число поддонов, подвергаемых приемо-сдаточным испытаниям, зависящее от размера партии, должно соответствовать указанному в табл. 3.

Партию, превышающую 10000 поддонов, подразделяют на более мелкие партии.

Поддоны отбирают произвольно до начала их испытаний из партии в целом.

Таблица 3

шт.

| Размер партии поддонов | Число поддонов, подвергаемых приемосдаточным испытаниям | Предельно допустимое суммарное число отклонений у всех испытуемых поддонов от нормируемых параметров и показателей качества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | критических | основных | второстепенных |
| Менее 150 | 8 | 0 | 5 | 10 |
| От 151 до 280 | 13 | 0 | 7 | 14 |
| " 281 " 500 | 20 | 0 | 10 | 21 |
| " 501 " 1200 | 32 | 0 | 14 | 30 |
| " 1201 " 3200 | 50 | 0 | 21 | 44 |
| " 3201 " 10000 | 80 | 0 | 30 | 70 |

3.3. При приемосдаточных испытаниях проводят осмотр и измерение поддонов с выявлением и подсчетом отклонений от нормируемых параметров поддона и показателей качества древесины и изготовления поддона.

Отклонения подразделяют на критические, т.е. отрицательно влияющие на безопасность или исключающие возможность использования поддона, основные, т.е. значительно снижающие срок службы поддонов или возможности его использования, и второстепенные, т.е. незначительно влияющие на возможность применения поддона. Перечень параметров и показателей качества древесины и изготовления поддона, несоблюдение которых считается критическим, основным или второстепенным отклонением, приведен в приложении Б.

При осмотре и измерении испытуемых поддонов отклонения каждого вида учитывают отдельно.

3.4. Партию считают выдержавшей приемо-сдаточные испытания, если суммарное число отклонении каждого вида не превышает предельно допустимого числа, приведенного в табл. 3. При превышении предельно допустимого числа отклонений хотя бы одного вида всю партию бракуют.

При согласии заказчика партия может быть представлена к повторным приемо-сдаточным испытаниям, если до их начала все дефектные поддоны выбракованы. Выбракованные поддоны после ремонта и устранения дефектов могут быть представлены к приемке в составе новой партии.

3.5. Каждая партия поддонов должна сопровождаться документом по ГОСТ 9078.

3.1-3.5. (Измененная редакция, Изм. ° 1).

3.6. Периодическим испытаниям подвергают один раз в год четыре поддона из числа прошедших приемо-сдаточные испытания. При периодических испытаниях проверяют прочность поддонов сбрасыванием их на угол, прочность соединений поддона на отрыв и наработку на отказ.

(Введен дополнительно, Изм. ° 1).

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Контроль размеров, влажности и шероховатости поверхностей поддонов, а также проверка их прочности сбрасыванием на угол - по ГОСТ 9078.

4.2. Прочность соединений поддона на отрыв следует проверять с применением испытательной установки, принципиальная схема которой приведена в приложении В.

Испытанию подвергают по 20 образцов каждого из трех видов соединений. Образцы, схемы которых приведены в приложении Г, следует вырезать из готовых поддонов или изготовлять в виде отдельных узлов на тех же станках и с применением тех же материалов, что в серийных поддонах. Деревянные детали должны быть без сучков, трещин и к моменту испытания иметь влажность не более 22 %.

Среднее значение усилия отрыва и 75 % всех измеренных усилий должны быть не менее следующих величин в соединениях:

промежуточная доска настила - поперечная доска - 3,0 кН;

доска настила - поперечная доска - шашка - 5,5 кН;

доска основания - шашка - 5,5 кН.

4.3. Наработку на отказ проверяют испытанием поддона с контрольным равномерно распределенным грузом массой 1,25 т путем захвата поддона вилочным электропогрузчиком, подъема на высоту 0,3 м, опускания на горизонтальную площадку и высвобождения вил электропогрузчика. Для повторения цикла испытаний порожний электропогрузчик отъезжает на расстояние 1 - 1,5 м.

Испытания проводят вводом вил погрузчика по ширине поддона 150 раз с одной стороны и 150 раз - с другой.

Поддон считают выведенным из строя при раскалывании или изломе хотя бы одной доски или расстройстве узлов соединения с отходом одной детали от другой более чем на 2 мм.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. ° 1).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение поддонов следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 9078.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. ° 1).

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Указания по эксплуатации поддонов и гарантии изготовителя - по ГОСТ 9078.

Разд. 6. (Измененная редакция, Изм. ° 1).

Разд. 7. (Исключен, Изм. ° 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Справочное

Гвозди винтовые четырехходовые

Черт. 2

Размеры, мм

| d1 | d2 | d3 | L | S | h | Теоретическая масса 1000 шт. гвоздей, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 + 0,3 | 3,8 = 0,3 | 8 = 1 | 90 = 4 | 90 = 10 | 1,7 = 0,3 | 9,0 |
| 3,5 = 0,3 | 2,8 = 0,3 | 7 =1 | 60 = 3 | 60 = 10 | 1,2 = 0,3 | 3,25 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ
нормируемых параметров и показателей качества древесины и изготовления поддонов, несоблюдение которых считается при приемо-сдаточных испытаниях отклонениями

а) критическими

| Проверяемые размеры поддона и пороки древесины в поперечных досках | Допустимые значения | Номер пункта |
| --- | --- | --- |
| Длина поддона, мм | 1200 | - |
| Ширина поддона, мм | 800 | - |
| Толщина поперечной доски, мм | 22+3 | 1.2 |
| Сучки в поперечных досках | Не допускаются | 2.3.2 |
| Обзол на поперечных досках | Не допускается | 2.3.1 |
| Диаметр отдельных сучков в поперечных досках, не более | 1/4 ширины доски | 2.3.2 |
| Сумма диаметров сучков в поперечных досках на отрезке, равном ширине доски, не более | 1/3 ширины доски | 2.3.2 |

б) основными

| Проверяемые размеры, пороки древесины и показатели качества изготовления поддона | Допустимые значения | Номер пункта |
| --- | --- | --- |
| Длина поддона, мм | 1200+3 | 1.2 |
| Ширина поддона, мм | 800+3 | 1.2 |
| Высота вилочного проема, мм | 100+3 | 1.2 |
| Расстояние от бокового края поддона до средней шашки, мм | 327,5 | 1.2 |
| Расстояние от торцового края поддона до средней шашки, мм | 527 | 1.2 |
| Ширина поперечной доски, мм | 145 | 1.2 |
| Толщина любой доски, кроме поперечной, мм | 22+3 | 1.2 |
| Гниль | Не допускается | 2.3 |
| Прорость | Не допускается | 2.3 |
| Влажность древесины | 26 % | 2.3.7 |
| Сучки на всех досках, кроме поперечных | Не допускаются | 2.3.2 |
| Диаметр отдельных сучков на всех досках, кроме поперечных, не более | 1/2 ширины доски | 2.3.2 |
| Сумма диаметров сучков на отрезке, равном ширине проверяемой доски (кроме поперечной), не более | 2/3 ширины доски | 2.3.2 |
| Трещины в досках, появившиеся в процессе производства | Не допускаются | 2.3.3 |
| Фаски на кромках всех досок основания в местах ввода вил и по углам поддона | Их наличие | 2.6 |
| Поверхность фасок | Строганая или фрезерованная | 2.6 |
| Размер | В вилочном проеме 10 × 45°, по углам поддона 15 × 45° | 1.2 |
| Число забитых гвоздей в соединениях: крайняя доска настила - поперечная доска | 1 |  |
| промежуточная доска настила - поперечная доска | 3 |  |
| доска настила - поперечная доска - шашка | 3 |  |
| доска основания - шашка | 3 |  |
| Число криво забитых гвоздей | 0 | 2.8 |
| Полнота маркировки | Отсутствие одного знака | 2.11 |

в) второстепенными

| Проверяемые размеры, пороки древесины и показатели качества изготовления поддона | Допустимые значения | Номер пункта |
| --- | --- | --- |
| Расстояние от края поддона до промежуточной доски, мм | 186 | 1.2 |
| Длина доски настила и основания, мм | 1200+3 | 1.2 |
| Длина поперечной доски, мм | 800+3 | 1.2 |
| Ширина доски, мм | 145 | 1.2 |
| Ширина доски, мм | 100 = 3 | 1.2 |
| Длина шашки, мм | 145 | 1.2 |
| Ширина шашки, мм | 145 | 1.2 |
| Ширина шашки, мм | 100 = 3 | 1.2 |
| Высота шашки, мм | 78+1 | 1.2 |
| Влажность древесины | От 22 % до 26 % | 2.3.7 |
| Тупой обзол в поперечном направлении на досках, кроме поперечной, не более, мм | 15 | 2.3.1 |
| Диаметр отдельных сучков на всех досках, кроме поперечных | От 1/3 до 1/2 ширины доски |  |
| Сумма диаметров сучков на отрезке, равном ширине проверяемой доски (кроме поперечной) | От 1/2 до 2/3 ширины доски | . |
| Глубокая трещина в доске (не при сборке): |  | 2.3.3 |
| число | 1 |  |
| длина, не более | Ширины доски |  |
| Изменение окраски | Допускаются грибные заболонные не в результате сушки или хранения древесины | 2.3.9 |
| Кармашки на наружных пластах досок | Не допускаются | 2.3.4 |
| Кармашки на остальных поверхностях длиной, не более, мм | 50 | 2.3.4 |
| Наклон волокон: |  | 2.3.5 |
| в доске | 5 % |  |
| в шашке | 20 % |  |
| Червоточины в шашке из тополя: число | 1 | 2.3.8 |
| диаметр, не более, мм | 10 |  |
| в доске из тополя: |  |  |
| число | 2 |  |
| диаметр, не более, мм | 10 |  |
| глубина, не более, мм | 5 |  |
| Червоточины в деталях из всех пород дерева, кроме тополя | Не допускаются | 2.3.8 |
| Внутренняя заболонь в досках из древесины лиственных пород, не более | 1/4 ширины 1/2 толщины | 2.3.9 |
| Сердцевина: |  |  |
| в шашках | В трех из девяти | 2.3.10 |
| в досках | Не допускается |  |
| Обработка досок | Цельные Опиленные | 2.4 2.6 |
| Обработка и расположение шашек | Из одного куска древесины или древесной массы по ГОСТ 11368, волокнами вдоль поддона | 2.5 |
| Расстояние от забитого гвоздя до края доски или шашки, не менее, мм | 25 | 2.8 |
| Заглубление головок забитых гвоздей, мм | 1 - 1,5 | 2.8 |

Примечание. При приемо-сдаточных испытаниях подсчитывается число дефектов (отклонений от указанных допустимых значений параметров), имеющих место в каждом из отобранных для испытаний поддонов (а не число поддонов с отклонениями), затем эти числа дефектов суммируются по каждому виду отклонений (критических, основных, второстепенных) и по табл. 3 определяется пригодность партии поддонов к сдаче.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рекомендуемое

Схема испытательной установки, предназначенной для проверки прочности соединений поддона на отрыв

1 - скоба, зажимающая шашку; 2 - скоба, нажимающая на доску; 3 - прибор, измеряющий усилие, направленное на отрыв шашки от доски

Черт. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обязательное

Схемы образцов, используемых для проверки прочности соединений поддона на отрыв

| Вид соединения - | Схемы образцов |  |
| --- | --- | --- |
|  | вырезаемых из поддонов | изготовленных отдельно |
| Доска настила - поперечная доска |  |  |
| Доска настила - поперечная доска - шашка |  |  |
| Доска основания - шашка |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ А-Г. (Введены дополнительно, Изм. ° 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством путей сообщения РАЗРАБОТЧИКИ

М.В. Романенко, канд. техн. наук (руководитель темы); Н.М. Макеева; А.С. Юдина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.87 ° 1362

Изменение ° 1 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол ° 6 от 21.10.94)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3. Стандарт соответствует ИСО/Р-445 (ИСО ТК/122) в части типоразмера поддона и требований к древесине

4. ВЗАМЕН ГОСТ   9557  -73

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложение |
| --- | --- |
| ГОСТ 4028-63 | 2.8 |
| ГОСТ 9078-84 | 2.1, 2.3.7, 2.7, 2.11, 3.1, 3.5, 4.1, 5, 6 |
| ГОСТ 11368-89 | 2.5, приложение Б |

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 24.08.92 ° 1013

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1999 г.) с Изменением ° 1, принятым в феврале 1996 г. (ИУС 4-96)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные параметры, размеры и конструкция

2. Технические требования

3. Приемка

4. Методы контроля

5. Транспортирование и хранение

6. Указания по эксплуатации и гарантии изготовителя

Приложение А Гвозди винтовые четырехходовые

Приложение Б Перечень нормируемых параметров и показателей качества древесины и изготовления       поддонов, несоблюдение которых считается при приемо-сдаточных испытаниях отклонениями

Приложение В Схема испытательной установки, предназначенной для проверки прочности соединений   поддона на отрыв

Приложение Г Схемы образцов, используемых для проверки прочности соединений поддона на отрыв

ГОСТ 9557-87  Поддон плоский деревянный размером 800 × 1200 мм. Технические условия